| ВВОДНАЯ ЧАСТЬ Настоящие технические условия распространяются на противоморозные добавки для бетонов и строительных растворов «Штайнберг FROST-25» и «Штайнберг FROST-15» (далее добавки «Штайнберг FROST»), предназначенные для использования при строительстве искусственных сооружений в зимних условиях. Противоморозные добавки «Штайнберг FROST» применяются с целью обеспечения твердения бетонных и растворных смесей при отрицательных температурах, а также предотвращения их замерзания до начала тепловой обработки (в т.ч. при электропрогреве) или термосного выдерживания. Добавка «Штайнберг FROST-25» по основному эффекту действия относится по ГОСТ 24211-2008 к противоморозным добавкам, обеспечивающим твердение бетона и раствора при температурах до минус 250С. Добавка «Штайнберг FROST-15» относится по ГОСТ 24211-2008 к полифун-кциональным добавкам – противоморозного и пластифицирующего/водоредуцирую-щего действия, обеспечивающая твердение бетона и раствора при температурах до минус 250С. Добавки «Штайнберг FROST» состоят из модифицированных противоморозных комплексов неорганических и органических веществ со стабилизирующими и функ-циональными добавками, включая полиметиленнафталинсульфонаты натрия. Добавки «Штайнберг FROST» применяются в тяжелых и легких бетонах плотной, поризованной, крупнопористой структуры на цементных вяжущих, плотных и пористых крупных и мелких заполнителях, предназначенных при изготовлении сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций и изделий, замоноличивании стыков и швов сборных изделий и конструкций, а так же в строи-тельных растворах (кладочных, облицовочных, штукатурных) на цементной основе. Пример условного обозначения противоморозных добавок: Противоморозная добавка «Штайнберг FROST-25»; Противоморозная добавка «Штайнберг FROST-15». Используемые в настоящих технических условиях нормативные документы приведены в приложении А. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 1.1. Добавки «Штайнберг FROST» должны соответствовать требованиям ГОСТ 24211-2008, настоящих технических условий и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. 1.2. По физико-химическим показателям добавки должны соответствовать требо-ваниям и нормам, указанных в таб. №1 настоящих технических условиях. 1.3. По технической эффективности добавки должны соответствовать требова-ниям ГОСТ 24211-2008 и настоящих технических условий. Р |
| --- |
|  |  |  |  |  | ТУ 5745-003-16918243–2015 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |
| Таблица 1 № п/п Наименование показателя Значение показателя Метод испыта-ний «FROST-25» «FROST-15» 1 Внешний вид Жидкость с желтоватым оттенком Кристал-лический порошок белого цвета Жидкость коричневого цвета Порошок от светло-желтого до коричневого цвета п. 4.3. ТУ 2 Плотность, кг/дм3 1,245 ± 0,003 - 1,220 ± 0,003 - п. 4.4. ТУ 3 Насыпная плотность, кг/м3 - 1100-1350 - 800-1200 4 Массовая доля воды, % 64,5-65,5 ≤8 64,5-65,5 ≤8 п. 4.6. ТУ 5 Показатель активности водородных ионов (рН) водного раствора 2,5% концентрации, в пределах 7,0-10,5 7,0-10,5 п. 4.5. ТУ 6 Набор прочности при отрицательной температуре в возрасте 28 сут. в % от контрольного состава нормального хранения, не менее 30 30 п. 4.7 ТУ 7 Увеличение подвижности бетонной смеси, с П1 до --- П5 п. 4.8. ТУ 1.4. Основные критерии эффективности действия добавок, определяются при оптимальной дозировке путем сопоставления показателей качества бетона с добавкой и контрольного состава без добавки. 1.5. Исходное сырье, применяемое при производстве добавок должно отвечать нормативно-технической документации на соответствующий вид сырья. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2.1. Водный раствор добавок «Штайнберг FROST» – негорючая, пожаровзрыво-безопастная жидкость. При применении добавок «Штайнберг FROST» не допускать розлива, утечек и просыпания для сухого вида продукта. В случае пролива продукта собрать жидкость, место пролива засыпать песком, затем собрать и обильно пролить водой. В случае просыпания продукта в виде порошка – собрать полностью порошок не допуская смачивания водой. Не допускается применение открытого огня в местах хранения и использования добавки. При проведении огневых работ следует соблюдать ППБ предусмотренных дей- |
|  |  |  |  |  | ТУ 5745-003-16918243–2015 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |
| ствующим законодательством. Высохший водный раствор добавки и продукт в виде порошка - горючее вещество, способствует возгоранию горючих материалов. При возникновении пожара тушить большим количеством воды, применять огнетушители типа ОП-3, ОП-5, засыпать сухим песком или накрывать асбестовым покрывалом с максимального расстояния. 2.2. По степени воздействия на организм человека относится к умеренно опасным веществам. Класс опасности - 4 по ГОСТ 12.1.007. Кожно-раздражающим действием не обладает. При попадании на слизистую оболочку глаз может вызвать раздражение. 2.3. Работы по приготовлению и применению добавок должны производиться в помещениях, оборудованных обще-обменной и приточно-вытяжной вентиляцией. Все работающие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты: респира-торами по ГОСТ 12.4.041, защитными очками по ГОСТ Р. 12.4.013, перчатками по ГОСТ 20010 или смазкой для рук типа «биологических перчаток», а также специальной одеждой по ГОСТ 12.4.103. 2.4. Во время работы необходимо соблюдать правила личной гигиены. Запре-щается хранение пищевых продуктов, прием пищи и курение на рабочем месте. После работы следует вымыть руки, лицо водой с мылом и принять душ, переодеться. 2.5. При производстве и применении добавок «Штайнберг FROST» должны соб-людаться требования СП 2.2.2.1327 и СП 1.1.1058-01 (СП 1.1.2193-07). 2.6. Приготовление и применение добавок должно производиться квалифициро-ванными специалистами, прошедшими медицинский осмотр, в соответствии с действу-ющими документами Министерства здравоохранения и социального развития Россий-ской Федерации. 2.7. Производственный контроль за состоянием воздуха рабочей зоны при приме-нении добавок осуществлять в соответствии с программой производственного контроля предприятий на основании ГН 2.2.5.1313 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» на базе аккредитованной лаборатории по методикам, утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 2.8. Предельно-допустимая концентрация исходных компонентов в воздухе рабо-чей (мг/м. куб.) в соответствии с ГН 2.2.5.1313 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» 2,0 – по метиленбис (нафталинсуль-фонату динатрия). 2.9. Миграция загрязняющих веществ (формальдегид, метиленбис (нафталин-сульфонат натрия)) в атмосферный воздух из готовой продукции при её применении, транспортировке и хранении, не должна превышать ПДК, установленных ГН 2.1.6.1338 и предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест. 2.10. Все материалы, используемые в производстве добавок, должны соответ-ствовать требованиям нормативной документации на них и иметь документы, подтвер-ждающие их качество и безопасность. 2.11. Бетоны и растворы, изготовленные с применением добавок «Штайнберг FROST» по удельной активности естественных радионуклидов должны соответствовать требованиям ГОСТ 30108 и СанПин 2.6.1.2523. 2.12. Введение добавки в бетонную и растворную смеси не изменяет токси-колого-гигиенических характеристик готового продукта. Затвердевший бетон и раствор с добавкой в воздушную и водную среду токсичных веществ не выделяет. 2.13. При попадании добавок «Штайнберг FROST» на кожу необходимо обильно промыть водой с мылом до полного удаления продукта. |
|  |  |  |  |  | ТУ 5745-003-16918243–2015 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |
| 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 3.1. Приемка каждой партии добавки «Штайнберг FROST» должна произво-диться в соответствии с требованиями ГОСТ 24211. обозначение настоящих технических условий; номер партии; 3.2. Добавка принимается партиями. За партию принимается продукт, изгото-вленный из одних материалов по одной технологии, однородный по своим нормируе-мым показателям качества, сопровождаемый одним документом о качестве, массой не более 30 т. Для добавки, транспортируемой в железнодорожных и автомобильных цистернах, за партию принимается содержимое каждого транспортного средства. 3.3. Каждая партия добавки должна сопровождаться документом о качестве, в котором должны быть указаны: товарный знак и (или) наименование предприятия изготовителя; наименование продукта и марка; дата изготовления; масса брутто и нетто (объем); вид упаковки продукта и его количества. 3.4. Эффективность действия добавок «Штайнберг FROST» на свойства бетонных смесей и бетона оценивают по критериям эффективности по ГОСТ 24211 и п. 5, 6 таблицы №1 настоящих технических условий не реже одного раза в квартал. Показатели качества, указанные в п. 1, 2, 3 и 4 таблицы №1 настоящих технических условий, контролируются у каждой партии добавки. 3.5. При получении неудовлетворительных результатов анализа проводят повтор-ный анализ на удвоенной выборке от той же партии. Результаты повторного анализа являются окончательными и распространяются на всю партию. 4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 4.1. Отбор проб. 4.1.1. Точечные пробы добавки отбирают глубинным пробоотборником после тщательного перемешивания продукта в емкости. Отбирают не менее двух точечных проб. Масса точечной пробы должна быть не менее 0,3 кг. 4.1.2. Отобранные точечные пробы соединяют, перемешивают, получается объе-диненная проба, из которой отбирают среднюю пробу (методом отбора) массой не менее 0,5 кг. 4.1.3. Среднюю пробу жидкого продукта помещают в пластиковую тару с указанием на соответствующей упаковке: наименования продукта; наименования предприятия-изготовителя; номера партии и количества мест в партии; даты отбора пробы; фамилии контролера. 4.2. Общие требования 4.2.1. Для контроля добавки могут быть использованы любые методы, прошедшие метрологическую аттестацию и имеющие точностные характеристики не ниже методов, предусмотренных настоящими техническими условиями, при этом арбитражным явля-ется метод технических условий. 4.2.2. Допускается применение средств измерений и оборудования с точностными характеристиками не нижеуказанных в настоящих технических условиях. |
|  |  |  |  |  | ТУ 5745-003-16918243–2015 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |
| 4.2.3. Числовые значения результатов анализа округляются до последнего знака, указанного для данного показателя в таблицах технических требований. 4.2.4. При проведении анализов и для приготовления растворов используется дистиллированная вода по ГОСТ 6709 и реактивы квалификации «химически чистый» и «чистый для анализа». 4.2.5. При проведении испытаний рекомендуется выполнять требования ГОСТ 27025. 4.3. Внешний вид добавки оценивается визуально. 4.4. Плотность водного раствора измеряется стеклянным ареометром типа АОН с ценой деления 0,001г/см3. Измерение плотности необходимо измерять при температуре водного раствора 20°С ± 2°С. Измерение проводят в цилиндре 39/350 исп. 1 по ГОСТ 18481, предварительно сполоснув его в водным раствором добавки. Уровень раствора в цилиндре не должен доходить до верхнего края 3-4 см. При проведении анализа используют сухой и чистый ареометр. Подготовленный ареометр медленно опускают в испытуемый раствор добавки. После установившихся показателей, производят замер по верхнему краю мениска. За результат анализа принимают среднее значение двух опре-делений, расхождение между которыми не должно превышать 0,001 г/см3. 4.5. Показатель активности водородных ионов водного раствора добавки изме-ряется следующими средствами: pH метр лабораторный любой марки с пределами изме-рений 1-14 и погрешностью измерения не более 0,1 ед.pH; весы лабораторные по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 500 г; стакан ВI-150ТXС по ГОСТ 25336. Навеску усредненной пробы водного раствора – 7,0 г помещают в стакан, добавляют дистиллированную воду до общей массы 100,0г тщательно перемешивают на магнитной мешалке и замеряют показатель активности водородных ионов при температуре водного раствора 20°С ± 1°С. За результат анализа принимают среднее значение двух определений, расхождение между которыми не должно превышать 0,1 ед.pH. 4.6. Массовую долю воды определяют по ГОСТ 14870 высушиванием в сушиль-ном шкафу или под инфракрасной лампой при температуре (105 ± 5) (С. Масса навески добавки в пересчете на сухой продукт – 5 г. Допускается проводить высушивание на ана-лизаторе любой марки, обеспечивающем требуемую точность определения. 4.7. Определение эффективности противоморозного действия добавок для «холо-дного» и «теплого» бетона выполняют по ГОСТ 30459 с критерием эффективности по ГОСТ 24211 и п. 6 таблицы №1 настоящих технических условий (для холодного бетона). При испытании бетона с противоморозными добавками по «холодному» мето-ду, образцы бетона после выдерживания в морозильной камере должны быть испытаны на прочность в течение 24 часов. 4.8. Эффективность пластифицирующего действия добавки «Штайнберг FROST-15» определяют по ГОСТ 30459 с критерием эффективности по ГОСТ 24211 и п. 6 таблицы №1 настоящих технических условий. При определении пластифицирующего действия добавки «Штайнберг FROST-15» назначается среднее арифметическая дози-ровка от рекомендуемых двух крайних числовых границ дозирования. 4.9. Дополнительные эффекты действия добавки определяют по ГОСТ 30459 с критерием эффективности по ГОСТ 24211. 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 5.1. Добавки «Штайнберг FROST» транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами загрузки, разгрузки и перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. |
|  |  |  |  |  | ТУ 5745-003-16918243–2015 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |
| 5.2. Транспортирование добавок наливом в стальных железнодорожных цистер-нах и автоцистернах должно осуществляться в соответствии с Правилами, действую-щими на транспорте данного вида. Степень заполнения цистерн не должна превышать 95%, но не выше номинальной грузоподъемности. 5.3. Упаковка, транспортная маркировка, требования к пакетированию и видам транспорта при отправке добавок «Штайнберг FROST» на экспорт производятся в со-ответствии с настоящими техническими условиями и договором (контрактом) между предприятием с иностранным покупателем. 5.4. Добавки следует хранить в крытых складских помещениях в герметично закрытой таре производителя. Температурные условия транспортирования и хранения добавок от -50оС до +50 оС. В случае замерзания водных растворов при транспорти-ровке или хранении добавки не снижают свои качественные характеристики после размораживания. Перед применением замороженный водный раствор добавки для более быстрого размораживания рекомендуется отогреть до положительной температуры, но не более +50 °С и тщательно перемешать до получения гомогенного раствора. Хранить добавки следует в несгораемом помещении или на открытой площадке под навесом на поддонах в оригинальной упаковке. Не допускается хранение добавки с другими веществами. 6. МАРКИРОВКА И УПАКОВКА 6.1. Транспортная маркировка добавок производиться ГОСТ 14192 с нанесением основных, дополнительных информационных надписей на таре упакованного продукта. 6.2. На каждую единицу тары наносятся следующие надписи, характеризующие продукт: наименование предприятия изготовителя, его товарный знак и адрес; наименование продукции; дату выпуска (изготовления); вес брутто и нетто, кг.; гарантийный срок хранения и условия хранения; обозначение технических условий. 6.3. Упаковка добавок производиться в канистры, бочки, специальные контейне-ры из полимерных или металлических материалов, объемом 5, 10, 20, 30, 50, 200, 1000 л. и изготовленные в соответствии с действующими нормами или иной технической документацией. 6.4. Упаковка должна осуществляться в герметичные емкости, обеспечивающие сохранность при транспортировке и хранении продукта в течение всего срока годности. 6.5. Допускается транспортирование добавок в металлических железнодорожных цистернах и автоцистернах. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 7.1. Добавку следует вводить в бетонную или растворную смесь в виде водного раствора после добавления большей части воды затворения или одновременно со всем количеством воды затворения. 7.2. Эффективность действия добавки зависит от минералогического и вещест-венного состава цемента, марки цемента, его количества в бетонной смеси, температу-ры, В/Ц отношения и других факторов. Оптимальное количество добавки, позволяющее получать максимальный технико-экономический эффект, должно быть определено в каждом отдельном случае, после предварительных лабораторных или производ-ственных испытаний. При смене марки или вида цемента необходимо провести допол- |
|  |  |  |  |  | ТУ 5745-003-16918243–2015 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |
| нительные испытания на соответствие физико-механических показателей бетона и бе-тонной смеси. Дозировку противоморозных добавок «Штайнберг» FROST-25» для большинства составов бетона можно принять по табл. № 2 в зависимости от условий: Таблица № 2 Температура твердения бетона Дозировка добавки по готовому продукту в % от массы цемента «FROST-25» Жидкость Порошок Для «холодного» бетона Для «теплого» бетона Для строительного раствора Для «холодного» бетона Для «теплого» бетона Для строительного раствора До - 5 °С 1,0 0,5-1,0 1 0,35 0,18-0,35 0,35 До - 10°С 2,0 0,5-1,0 2 0,7 0,18-0,35 0,7 До - 15°С 3,0 0,5-1,0 3 - 4 1,05 0,18-0,35 1,05-1,4 До - 20°С 4,0 1,0-2,0 4 - 6 1,4 0,35-0,7 1,4-2,1 До - 25°С 5,0 1,0-2,0 5 - 7 1,75 0,35-0,7 1,75-2,45 Дозировку противоморозных добавок «Штайнберг» FROST-15» для большинства составов бетона можно принять по табл. № 3 в зависимости от условий: Таблица № 3 Температура твердения бетона Дозировка добавки по готовому продукту в % от массы цемента «FROST-15» Жидкость Порошок Для «холодного» бетона Для «теплого» бетона Для «холодного» бетона Для «теплого» бетона До - 5 °С 1.5-2.0 0.5-1.0 0.5-0.8 0.2-0.4 До - 10°С 2.5-3.0 1.0-1.5 0.9-1.1 0.4-0.5 До - 15°С 3.5-4.0 1.5-2.0 1.2-1.5 0.5-0.7 До - 20°С 4.5-5.0 2.0-2.5 1.6-1.8 0.7-0.9 До - 25°С 5.5-6.0 2.5-3.0 1.9-2.1 0.9-1.0 При бетонировании в условиях отрицательных и пониженных температур необходимо следовать действующим стандартам, нормативно-технической или проектно-технологической документации. В любых случаях рекомендуется использовать составы с минимально возможным водоцементным отношением. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 8.1. Изготовитель гарантирует соответствие продукта требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения продукта. Гарантийный срок хранения добавок - один год со дня изготовления. 8.2. Добавка не снижает защитных свойств бетона по отношению к стальной арматуре, не содержит веществ вызывающих коррозию. 8.3. По истечении гарантийного срока хранения – добавка должна быть испытана по всем нормируемым показателям качества и в случае соответствия требованиям настоящих технических условий, может быть использована в производстве. |
|  |  |  |  |  | ТУ 5745-003-16918243–2015 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

| ПРИЛОЖЕНИЕ «А» (обязательное) ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНА ССЫЛКА В ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия. ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. ГОСТ 12.1.007-76* Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. ГОСТ 12.4.041-2001 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования. ГОСТ Р 12.4.013-97 Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия. ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту. ГН 2.2.5.1313-03 Гигиенические нормативы. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. СП 1.1.1058-01 (СП 1.1.2193-07) Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГОСТ 30108-94( Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов. СанПин 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия. ГОСТ 27025-86 Реактивы. Общие указания по проведению испытаний. ГОСТ 18481-81 Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия. ГОСТ 27801-93 Глинозем. Метод определения насыпной плотности. ГОСТ 14870-77 Продукты химические. Методы определения воды. ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования. ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры. ГОСТ 30459-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Определение и оценка эффективности. |
| --- |
|  |  |  |  |  | ТУ 5745-003-16918243–2015 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |
| Приложение Б (обязательное) Зависимость плотности добавок «Штайнберг FROST-25» от концентрации раствора «Штайнберг FROST-25» Концентрация раствора, % Плотность раствора при 20 °С, г/см3 Содержание сухого вещества, г в 1 л раствора в 1 кг раствора 15 1,096 164,4 150 20 1,135 227,0 200 25 1,174 293,5 250 30 1,215 364,5 300 35 1,245 435,7 350 Примечание: Показатели готовых водных растворов добавки приведены из расчета на сухой продукт. |
|  |  |  |  |  | ТУ 5745-003-16918243–2015 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 10 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| Лист регистрационных изменений № изм. Номера листов (страниц) Всего листов (страниц в докум. № докум. Входящий № сопроводительного документа и дата Подпись Дата измененных замененных новых аннулированных |
| --- |
|  |  |  |  |  | ТУ 5745-003-16918243–2015 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 11 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |