ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Настоящие технические условия распространяются на суперпластифицирующие добавки серии «Штайнберг GROS-63» («Штайнберг ГРОС-63»), представляющие собой продукты модифицированных поликарбоксилатов.

Серия «Штайнберг GROS-63» («Штайнберг ГРОС-63») состоит из следующих добавок:

«Штайнберг GROS-63МА» («Штайнберг ГРОС-63МА»)

«Штайнберг GROS-63МВ» («Штайнберг ГРОС-63МБ»)

«Штайнберг GROS-63МС» («Штайнберг ГРОС-63МЦ»)

«Штайнберг GROS-63МС1» («Штайнберг ГРОС-63МЦ1»)

«Штайнберг GROS-63МR» («Штайнберг ГРОС-63МР»)

Суперпластифицирующие добавки серии «Штайнберг GROS-63» («Штайнберг ГРОС-63») применяются в качестве пластифицирующе-водоредуцирующих добавок для бетонных смесей, предназначенных для изготовления товарных бетонов, сборных, монолитных бетонных и железобетонных изделий и конструкций, других бетонов на цементном вяжущем.

Добавки данной серии могут применяться для изготовления бетонных смесей и бетонов для гражданского, промышленного, транспортного, гидротехнического и других видов строительства.

Пример условного обозначения:

Суперпластификатор «Штайнберг GROS-63МС» («Штайнберг ГРОС-63МЦ»).

Используемые в настоящих технических условиях нормативные документы приведены в приложении А.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Добавки серии «Штайнберг GROS-63» («Штайнберг ГРОС-63») должны соответствовать требованиям ГОСТ 24211-2008, настоящих технических условий и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке в виде водного раствора.

1.2. По физико-химическим свойствам добавка «Штайнберг GROS-63МА» («Штайнберг ГРОС-63МА») должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице № 1 настоящих технических условий.

1.2.1. По технической эффективности добавка «Штайнберг GROS-63МА» («Штайнберг ГРОС-63МА») должна соответствовать требованиям ГОСТ 24211-2008 и нормам, указанным в таблице № 1 настоящих технических условий.

| № п/п | Свойства | Метод испытания | Требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | П.4.3. | Гомогенная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета |
| 2 | Плотность, кг/дм3 | П.4.4. | 1,095± 0,005 |
| 3 | Водородный показатель, (pH) | П.4.5. | 5,0-9,0 |
| 4 | Увеличение подвижности бетонной смеси, с П1 до | П.4.6. | П5 |
| 5 | Увеличение прочности бетона в суточном возрасте, %, не менее | П.4.7. | 90 |
| 6 | Увеличение прочности бетона в 28-суточном возрасте, %, не менее | П.4.7. | 40 |

Таблица № 1.

1.3. По физико-химическим свойствам добавка «Штайнберг GROS-63МВ» («Штайнберг ГРОС-63МБ») должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице №2 настоящих технических условий.

1.3.1. По технической эффективности добавка «Штайнберг GROS-63МB» («Штайнберг ГРОС-63МБ») должна соответствовать требованиям ГОСТ 24211-2008 и нормам, указанным в таблице № 2 настоящих технических условий.

| № п/п | Свойства | Метод испытания | Требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | П.4.3. | Гомогенная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета |
| 2 | Плотность, кг/дм3 | П.4.4. | 1,065± 0,005 |
| 3 | Водородный показатель, (pH) | П.4.5. | 5,0-8,0 |
| 4 | Увеличение подвижности бетонной смеси, с П1 до | П.4.6. | П5 |
| 5 | Увеличение прочности бетона в суточном возрасте, %, не менее | П.4.7. | 50 |
| 6 | Увеличение прочности бетона в 28-суточном возрасте, %, не менее | П.4.7. | 30 |

Таблица № 2

1.4. По физико-химическим свойствам добавка «Штайнберг GROS-63МС» («Штайнберг ГРОС-63МЦ») должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице №3 настоящих технических условий.

1.4.1. По технической эффективности добавка «Штайнберг GROS-63МС» («Штайнберг ГРОС-63МЦ») должна соответствовать требованиям ГОСТ 24211-2008 и нормам, указанным в таблице № 3 настоящих технических условий.

| № п/п | Свойства | Метод испытания | Требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | П.4.3. | Гомогенная жидкость светло-коричневого цвета |
| 2 | Плотность, кг/дм3 | П.4.4. | 1,051± 0,005 |
| 3 | Водородный показатель, (pH) | П.4.5. | 5,0-8,0 |
| 4 | Увеличение подвижности бетонной смеси, с П1 до | П.4.6. | П5 |
| 5 | Увеличение прочности бетона в суточном возрасте, %, не менее | П.4.7. | 70 |
| 6 | Увеличение прочности бетона в 28-суточном возрасте, %, не менее | П.4.7. | 40 |
| 7 | Cохраняемость подвижности бетонной смеси основного состава | П.4.8 | не менее 90 мин. |

Таблица № 3

1.5. По физико-химическим свойствам добавка «Штайнберг GROS-63МС1» («Штайнберг ГРОС-63МЦ1») должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице №4 настоящих технических условий.

1.5.1. По технической эффективности добавка «Штайнберг GROS-63МС1» («Штайнберг ГРОС-63МЦ1») должна соответствовать требованиям ГОСТ 24211-2008 и нормам, указанным в таблице № 4 настоящих технических условий

Таблица № 4

| № п/п | Свойства | Метод испытания | Требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | П.4.3. | Гомогенная жидкость светло-коричневого цвета |
| 2 | Плотность, кг/дм3 | П.4.4. | 1,061± 0,005 |
| 3 | Водородный показатель, (pH) | П.4.5. | 5,0-9,0 |
| 4 | Увеличение подвижности бетонной смеси, с П1 до | П.4.6. | П5 |
| 5 | Увеличение прочности бетона в суточном возрасте, %, не менее | П.4.7. | 80 |
| 6 | Увеличение прочности бетона в 28-суточном возрасте, %, не менее | П.4.7. | 40 |
| 7 | Cохраняемость подвижности бетонной смеси основного состава | П.4.8. | не менее 90 мин. |

1.6. По физико-химическим свойствам добавка «Штайнберг GROS-63МR» («Штайнберг ГРОС-63МР») должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице №5 настоящих технических условий.

1.6.1. По технической эффективности добавка «Штайнберг GROS-63МR» («Штайнберг ГРОС-63МP») должна соответствовать требованиям ГОСТ 24211-2008 и нормам, указанным в таблице № 5 настоящих технических условий

Таблица № 5

| № п/п | Свойства | Метод испытания | Требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | П.4.3 | Гомогенная жидкость светло-коричневого цвета |
| 2 | Плотность, кг/дм3 | П.4.4. | 1,045± 0,005 |
| 3 | Водородный показатель, (pH) | П.4.5. | 5,0-8,0 |
| 4 | Увеличение подвижности бетонной смеси, с П1 до | П.4.6. | П5 |
| 5 | Увеличение прочности бетона после ТВО, %, не менее | П.4.9. | 50 |
| 6 | Увеличение прочности бетона после ТВО в 28сут., %, не менее | П.4.9. | 30 |

1.7. По технической эффективности добавки серии «Штайнберг GROS-63» («Штайнберг ГРОС-63») должны соответствовать требованиям ГОСТ 24211 и настоящим техническим условиям.

1.8. Основные критерии эффективности действия добавок определяются при оптимальной дозировке добавки путем сопоставления показателей качества бетона с добавкой и контрольного состава без добавки.

1.9.  Исходное сырье, применяемое при производстве добавки должно отвечать нормативно-технической документации на соответствующий вид сырья.

- ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2.1. Добавки серии «Штайнберг GROS-63» («Штайнберг ГРОС-63») – негорючие, пожаровзрывобезопасные жидкости.

2.2. По степени воздействия на организм человека относиться к умеренно-опасным веществам. Класс опасности - 4 по ГОСТ 12.1.007. Кожно-раздражающим действием не обладает. При попадании на слизистую оболочку глаз может вызвать раздражение.

2.3. Работы по приготовлению и применению добавки должны производиться в помещениях, оборудованных  обще-обменной и приточно-вытяжной вентиляцией. Все работающие должны быть обеспечены средствами индивидуальной зажиты: респираторами по ГОСТ 12.4.041, защитными очками по ГОСТ Р. 12.4.013, перчатками по ГОСТ 20010 или смазкой для рук типа «биологических перчаток», а также специальной одеждой по ГОСТ 12.4.103.

2.4. Во время работы необходимо соблюдать правила личной гигиены. Запрещается хранение пищевых продуктов, прием пищи и курение на рабочем месте.  После работы следует вымыть руки и лицо водой с мылом, принять душ, переодеться.

2.5. При производстве и применении добавок серии «Штайнберг GROS-63» («Штайнберг ГРОС-63») должны соблюдаться требования СП 2.2.2.1327 и СП 1.1.1058-01 (СП 1.1.2193-07).

2.6. Приготовление и применение добавки должно производиться квалифицированными специалистами, прошедшими медицинский осмотр, в соответствии с действующими документами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

2.7. Производственный контроль за состоянием воздуха рабочей зоны при применении добавки должен осуществляться в соответствии с программой производственного контроля предприятий на основании ГН 2.2.5.1313 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» на базе аккредитованной лаборатории по методикам, утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

2.8. Все материалы, используемые в производстве добавки, должны соответствовать требованиям нормативной документации на них и иметь документы, подтверждающие их качество и безопасность.

2.9. Бетоны и растворы, изготовленные с применением добавок серии «Штайнберг GROS-63» («Штайнберг ГРОС-63»)  по удельной активности естественных радионуклидов должны соответствовать требованиям ГОСТ 30108 и СанПин 2.6.1.2523.

2.10. Введение добавки в бетонную и растворную смеси не изменяет            токсиколого-гигиенических характеристик готового продукта. Затвердевший бетон и раствор с добавкой в воздушную и водную среду токсичных, загрязняющих веществ не выделяет.

2.11. При попадании добавок на кожу необходимо обильно промыть водой с мылом поверхность кожи до полного удаления продукта.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Приемка добавки должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 24211.

3.2. Добавка принимается партиями. За партию принимается продукт, изготовленный из одних материалов по одной технологии, однородный по своим нормируемым показателям качества, сопровождаемый одним документом о качестве, массой не более 20 т. Для добавки, транспортируемой в железнодорожных и автомобильных цистернах, за партию принимается содержимое каждого транспортного средства.

3.3. Каждая партия добавки должна сопровождаться документом о качестве, в котором должны быть указаны:

- товарный знак и (или) наименование предприятия изготовителя;

- наименование продукта и марка;

- дата изготовления;

- обозначение настоящих технических условий;

- номер партии;

- масса брутто и нетто (объем);

- вид упаковки продукта и его количества.

3.4.  Эффективность действия добавки на свойства бетонных смесей и бетона оценивают по критериям эффективности по ГОСТ 24211 и п. 4, 5, 6 таблиц №1, 2, 3, 4, 5 настоящих технических условий - не реже одного раза в квартал. Показатели качества, указанные в п. 1, 2, 3 таблиц №1, 2, 3, 4, 5 настоящих технических условий, контролируются у каждой партии добавки.

3.5. При получении неудовлетворительных результатов анализа проводят повторный анализ на удвоенной выборке от той же партии. Результаты повторного анализа являются окончательными и распространяются на всю партию.

4.  МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Отбор проб.

4.1.1. Точечные пробы добавки отбирают глубинным пробоотборником после тщательного перемешивания продукта в емкости. Отбирают не менее двух точечных проб. Масса точечной пробы должна быть не менее 0,2 кг.

4.1.2. Отобранные точечные пробы соединяют, перемешивают, получается объединенная проба, из которой отбирают среднюю пробу массой не менее 0,5 кг.

4.1.3. Среднюю пробу помещают в пластиковую тару с указанием на соответствующей упаковке:

- наименованя продукта;

- наименования предприятия-изготовителя;

- номера партии и количества мест в партии;

- даты отбора пробы;

- фамилии контролера.

4.2. Общие требования

4.2.1. Для контроля добавки могут быть использованы любые методы, прошедшие метрологическую аттестацию и имеющие точностные характеристики не ниже методов, предусмотренных настоящими техническими условиями, при этом арбитражным является метод технических условий.

4.2.2. Допускается применение средств измерений и оборудования с точностными характеристиками не ниже указанных в настоящих технических условиях.

4.2.3. Числовые значения результатов анализа округляются до последнего знака, указанного для данного показателя в таблицах технических требований.

4.2.4. При проведении анализов и для приготовления растворов используется дистиллированная вода по ГОСТ 6709 и реактивы квалификации «химически чистый» и «чистый для анализа».

4.2.5. При проведении испытаний рекомендуется выполнять требования ГОСТ 27025.

4.3. Внешний вид добавки оценивается визуально.

4.4. Плотность водного раствора измеряется стеклянным ареометром типа АОН с ценой деления 0,001г/см3. Измерение плотности необходимо измерять при температуре водного раствора 20°С ±2°С. Измерение проводят в цилиндре 39/350 исп. 1 по ГОСТ 18481, предварительно сполоснув его  водным раствором добавки. Уровень раствора в цилиндре не должен доходить до верхнего края 3-4 см. При проведении анализа используют сухой и чистый ареометр. Подготовленный ареометр медленно опускают в испытуемый раствор добавки. После установившихся показателей, производят замер по верхнему краю мениска. За результат анализа принимают среднее значение двух определений, расхождение между которыми не должно превышать 0,001г/см3.

4.5. Показатель активности водородных ионов водного раствора добавки измеряется следующими средствами: pH метр лабораторный любой марки с пределами измерений 1-14 и погрешностью измерения не более 0,1 ед.pH; весы лабораторные по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 500 г; стакан ВI-150ТXС по ГОСТ 25336. Навеску усредненной пробы в виде порошка – 2,5г или в виде водного раствора – 7,0г помещают в стакан, добавляют дистиллированную воду до общей массы 100,0г тщательно перемешивают на магнитной мешалке и замеряют показатель активности водородных ионов при температуре водного раствора 20°С ±1°С. За результат анализа принимают среднее значение двух определений, расхождение между которыми не должно превышать 0,1 ед.pH.

4.6. Эффективность пластифицирующего действия добавки определяют по ГОСТ 30459 с критерием эффективности по ГОСТ 24211 и п. 5 таблиц №1, №2, №3, №4 настоящих технических условий.

4.7. Эффективность действия добавки, повышающей прочность, определяют по ГОСТ 30459 в равноподвижных смесях по увеличению прочности в возрасте 1 и 28 суток в основных составах по сравнению с контрольными. Оценку эффективности действия добавки проводят путем сравнения критерия эффективности по ГОСТ 24211 и п.п. 5, 6 таблиц №1, №2, №3, №4 настоящих технических условий с относительной прочностью бетона основного и контрольного составов ∆R1, ∆R28, %.

4.8. Эффективность сохраняемости подвижности бетонной смеси с добавкой проводится в соответствии с ГОСТ 30459 и заключается в получении и оценке данных об изменении подвижности бетонной смеси в течение определенного времени. Начальная подвижность бетонной смеси с добавкой принимается равной 22-24 см. осадки стандартного конуса, измеренная после окончания перемешивания смеси. Последующие измерения проводят через каждые 30 мин. до окончания испытания. Результатом оценки является время в минутах, в течение которого подвижность бетонной смеси уменьшилась не более, чем на 6 см.

4.9. Дополнительные эффекты действия добавок определяют по ГОСТ 30459 с критерием эффективности по ГОСТ 24211.

5. ТРАНСПОРТИРОВАИНЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Добавка транспортируется всеми видами транспорта при температуре не ниже +5˚С, и не выше +35˚С, в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами загрузки, разгрузки и перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.2. Транспортирование добавки в виде водного раствора наливом в стальных железнодорожных цистернах и автоцистернах должно осуществляться в соответствии с Правилами, действующие на транспорте данного вида. Степень заполнения цистерн не должна превышать 95%, но выше номинальной грузоподъемности.

5.3. Упаковка, транспортная маркировка, требования к пакетированию и видам транспорта при отправке добавки на экспорт производятся в соответствии с настоящими техническими условиями и договором (контрактом) между предприятием с иностранным покупателем.

5.4. Водный раствор добавки следует хранить в складских помещениях при температуре не ниже 5°С в герметично закрытой таре производителя. В случае замерзания водного раствора при транспортировке или хранении добавка не снижает свои качественные характеристики после размораживания. Они могут быть использованы после медленного оттаивания при комнатной температуре и тщательном перемешивании.

5.6. Гарантийный срок хранения добавки в виде водного раствора– один год со дня изготовления при условии соблюдения правил транспортировки и хранения, установленными настоящими техническими условиями.

5.7. По истечении гарантийного срока хранения – добавка  должна быть испытана по всем нормируемым показателям качества и, в случае соответствия требованиям настоящих технических условий, может быть использована в производстве.

6. МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

6.1. Транспортная маркировка добавки производиться ГОСТ 14192 с нанесением основных, дополнительных информационных надписей на таре упакованного продукта.

6.2. На каждую единицу тары наноситься следующие надписи, характеризующие продукт:

- наименование предприятия изготовителя, его товарный знак и адрес;

- наименование продукции;

- дату выпуска (изготовления);

- вес брутто и нетто, кг;

- гарантийный срок хранения и условия хранения;

- обозначение технических условий.

6.3. Упаковка добавки в форме водного раствора производиться в канистры, бочки, специальные контейнеры из полимерных или металлических материалов, объемом 5, 10, 20, 30, 50, 200, 1000 л. и изготовленные в соответствии с действующими нормами или иной технической документацией.

6.4. Упаковка должна осуществляться в герметичные емкости, обеспечивающие сохранность при транспортировке и хранении продукта в течение всего срока годности.

6.5. Допускается транспортирование добавки в форме водного раствора в металлических железнодорожных цистернах и автоцистернах.

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

7.1. Добавки выпускаются в виде растворов рабочей концентрации, не требующих их предварительной подготовки перед применением. Допускается дополнительное разбавление потребителем растворов добавок до требуемой концентрации с целью удобства применения.

7.2. Добавку следует вводить в бетонную или растворную смесь в виде водного раствора после добавления большей части воды затворения или одновременно со всем количеством воды затворения.

7.3. Рекомендуемые дозировки добавок серии «Штайнберг GROS-63» («Штайнберг ГРОС-63») приведены в таблице №6.

Таблица №6

| Наименование добавки | Рекомендуемая дозировка, в % от массы цемента |
| --- | --- |
| «Штайнберг GROS-63МА» («Штайнберг ГРОС-63МА») | 0,3-0,9 |
| «Штайнберг GROS-63МВ» («Штайнберг ГРОС-63МБ») | 0,2-2,0 |
| «Штайнберг GROS-63МС» («Штайнберг ГРОС-63МЦ») | 0,3-1,5 |
| «Штайнберг GROS-63МС1» («Штайнберг ГРОС-63МЦ1») | 0,3-0,8 |
| «Штайнберг GROS-63МR» («Штайнберг ГРОС-63МР») | 0,2-2,0 |

7.4. Оптимальная дозировка зависит от гранулометрии и зернового состава заполнителей, наличия тонкодисперсных компонентов, вида и марки цемента, расхода цемента, продолжительности перемешивания смеси, и ряда других параметров, и может отличаться от рекомендуемой, как в большую, так и в меньшую сторону.

7.5. При технико-экономическом обосновании для обеспечения показателей качества бетонных смесей, бетонов и сборных железобетонных изделий допускается применение добавок серии «Штайнберг GROS-63» («Штайнберг ГРОС-63») в комплексе с другими добавками типа гидрофобизирующих, ускорителей твердения, воздухововлекающих и т.п. Введение добавок серии «Штайнберг GROS-63» («Штайнберг ГРОС-63») в бетонную смесь рекомендуется производить отдельно от других добавок.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие продукта требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения продукта.

8.2. Добавка не снижает защитных свойств бетона по отношению к стальной арматуре.

ПРИЛОЖЕНИЕ «А»

(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНА ССЫЛКА

В ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

| ГОСТ 24211-2008 | Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия. |
| --- | --- |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов. |
| ГОСТ 12.1.007-76* | Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. |
| ГОСТ 12.4.041-2001 | Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования. |
| ГОСТ Р 12.4.013-97 | Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия |
| ГОСТ 20010-93 | Перчатки резиновые технические. Технические условия. |
| ГОСТ 12.4.103-83 | Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. |
| СП 2.2.2.1327-03 | Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту. |
| ГН 2.2.5.1313-03 | Гигиенические нормативы. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. |
| СП 1.1.1058-01 (СП 1.1.2193-07) | Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. |
| ГН 2.1.6.1338-03 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. |
| ГОСТ 30108-94( | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов. |
| СанПин 2.6.1.2523-09 | Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) |
| ГОСТ 6709-72 | Вода дистиллированная. Технические условия. |
| ГОСТ 27025-86 | Реактивы. Общие указания по проведению испытаний. |
| ГОСТ 18481-81 | Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия. |
| ГОСТ 27801-93 | Глинозем. Метод определения насыпной плотности. |
| ГОСТ 14870-77 | Продукты химические. Методы определения воды. |
| ГОСТ 24104-2001 | Весы лабораторные. Общие технические требования. |
| ГОСТ 25336-82 | Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры. |
| ГОСТ 30459-2008 | Добавки для бетонов и строительных растворов. Определение и оценка эффективности. |

| Лист регистрационных изменений |
| --- |
| № изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц в докум.) | № докум. | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |