| ВВОДНАЯ ЧАСТЬ Настоящие технические условия распространяются на добавку для изготовления изделий из жестких бетонных смесей серии «Штайнберг RETARD-116» представляющие собой продукты на основе полиметиленнафталинсульфонатов натрия. Добавки серии «Штайнберг RETARD-116» оптимально подходит при производстве жестких бетонных смесей для изготовления сборных железобетонных изделий и конструкций с высокой ранней и проектной прочностью бетона с использованием водоредуцирующего эффекта, а также для изготовления вибропрессованных изделий при производстве тротуарной плитки, камня, различных бордюров и других изделий с высокой однородностью и уплотняемостью смеси. Пример условного обозначения добавок: «Штайнберг RETARD-116 МА»; «Штайнберг RETARD-116 МВ». Используемые в настоящих технических условиях нормативные документы приведены в приложении А. 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ Добавки «Штайнберг RETARD-116» должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и изготавливаться по технологическому водного раствора. По физико-химическим показателям добавки должны соответствовать требованиям и нормам, указанных в таб. №1 настоящих технических условий. По технической эффективности добавки должны соответствовать требованиям регламенту, утвержденному в установленном порядке, в виде ГОСТ 24211 и настоящих технических условий. Таблица 1 Наименование показателя Значение показателя для марок Метод испытаний «Штайнберг RETARD-116 МА» «Штайнберг RETARD-116 МА» Внешний вид Жидкость, с голубо- ватым оттенком Жидкость темно-коричневого цвета п. 4.3. ТУ Плотность раствора, кг/дм3 1,01 - 1,02 1,177± 0,003 п. 4.4. ТУ Водородный показатель pH 5,0-11,0 7,0-10,0 п. 4.7. ТУ Исходное сырье, применяемое при производстве добавок «Штайнберг RETARD-116» должно отвечать нормативно-технической документации на соответствующий вид сырья, подтверждаться документом о качестве каждой поступающей партии и дополнительно подвергаться лабораторным испытаниям по показателям качества, указанным в техническом регламенте по производству добавок «Штайнберг RETARD-116». Транспортная маркировка добавок «Штайнберг RETARD-116» производится по ГОСТ 14192-96* с нанесением основных, дополнительных, информационных надписей на таре для продукта Кроме того, на транспортную тару наносятся следующие надписи, характеризующие продукцию: наименование продукта; номер партии; дата изготовления; вес нетто и брутто; обозначение настоящих технических условий. |
| --- |
|  |  |  |  |  | ТУ 5745-014-16918243-2015 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |
| Упаковка добавок «Штайнберг RETARD-116» производится: в пластмассовую тару объемом 5, 10, 20, 30 и 50 литров; металлические и пластиковые бочки объемом 200 дм3 и в пластмассовые емкости 1000 дм3. 1.9. По отдельному договору купли-продажи (поставки) с потребителем могут быть определены дополнительные требования к таре добавок «Штайнберг RETARD-116». ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Добавка «Штайнберг RETARD-116» не горюча, пожаровзрывобезопасна, является веществом не радиоактивным, не токсичным и не выделяет вредных продуктов, опасных для жизни человека. По степени воздействия на организм человека относиться к умеренно опасным веществам. Класс опасности - 4 по ГОСТ 12.1.007. Кожно-раздражающим действием не обладает. При попадании на слизистую оболочку глаз может вызвать раздражение. Работы по приготовлению и применению добавки должны производиться в помещениях, оборудованных обще-обменной и приточно-вытяжной вентиляцией. Все работающие должны быть обеспечены средствами индивидуальной зажиты: респираторами по ГОСТ 12.4.041, защитными очками по ГОСТ Р. 12.4.013, перчатками по ГОСТ 20010 или смазкой для рук типа «биологических перчаток», а также специальной одеждой по ГОСТ 12.4.103.В местах возможного сосредоточения пыли необходима установка местных отсосов. Все оборудование должно быть герметизировано и защищено от накопления статического электричества. В процессе производства и применения добавки «Штайнберг RETARD-116» должны соблюдаться требования СП 2.2.2.1327. Работники имеющие непосредственное отношение к производству «Штайнберг RETARD-116» должны быть обеспечены спецодеждой, специальной обувью и индивидуальными средствами защиты по действующим нормам в соответствии с действующими документами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Все работники, занятые в производстве и применении добавки «Штайнберг RETARD-116» должны проходить медицинский осмотр в соответствии с приказом Минздрава РФ № 90 от 14.03.96 г. При производстве «Штайнберг RETARD-116» должен быть предусмотрен весь комплекс природоохранных мероприятий. Бетоны и растворы, изготовленные с применением добавки «Штайнберг RETARD-116» по удельной активности естественных радионуклидов должны соответствовать требованиям ГОСТ 30108. Введение добавки «Штайнберг RETARD-116» в бетонную и растворную смеси не изменяет токсиколого-гигиенических характеристик готового продукта. Затвердевший бетон и раствор с добавкой в воздушную и водную среду токсичных веществ не выделяет. Добавка «Штайнберг RETARD-116» не снижает защитных свойств бетона по отношению к стальной арматуре – не содержит веществ вызывающих коррозию арматуры и не образует белых пятен (высолов) на поверхности затвердевшего бетона и строительного раствора. Специальных мер по защите окружающей среды при работе с добавкой «Штайнберг RETARD-116» не требуется. |
|  |  |  |  |  | ТУ 5745-014-16918243-2015 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |
| При попадании добавки «Штайнберг RETARD-116» на кожу рекомендуется обильно промыть водой с мылом поверхность кожи до полного удаления продукта. После промывки оборудования сточные воды сбрасываются в промышленную канализацию. Миграция загрязняющих веществ (формальдегид, метиленбис (нафталинсульфанат натрия)) в атмосферный воздух из готовой продукции при её применении, транспортировке и хранении, не должна превышать ПДК, установленных ГН 2.1.6.1338-03 и предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест. В производстве добавки могут применяться материалы, прошедшие санэпидэкспертизу, и имеющие документы, подтверждающие их безопасность. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ Добавку «Штайнберг RETARD-116» принимают партиями. За партию принимается продукт, изготовленный из одних материалов по одной технологии, однородный по своим показателям качества, сопровождаемый одним документом о качестве, массой не более 20 т. Для добавок «Штайнберг RETARD-116», транспортируемых в железнодорожных и автоцистернах, за партию принимается содержимое каждого транспортного средства и/или объем не более 60 м3. Каждая партия сопровождается документом о качестве, в котором должны быть указаны: товарный знак или наименование предприятия изготовителя; наименование и марка продукта; обозначение настоящих технических условий; результаты контроля нормируемых показателей качества добавки; номер партии; масса брутто и нетто; дата изготовления; количество мест в партии. Контроль нормируемых показателей качества добавок «Штайнберг RETARD-116» производителя осуществляется: п. 1, 2, 3 и 4 (табл. 1) – для каждой партии добавки; п. 5, 6, 7 и 8 (табл. 1). – периодический контроль, не реже 1 раза в месяц; п. 9 и 10 (табл. 1) – периодический контроль, не реже 1 раза в квартал. При получении неудовлетворительных результатов анализа проводят повторный анализ на удвоенной выборке от той же партии. Результаты повторного анализа являются окончательными и распространяются на всю партию. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КААЧЕСТВА Отбор проб. Точечные пробы добавки в форме порошка, отбирают при помощи металлического щупа, погружая его на глубину не менее 30 см от поверхности. Точечные пробы добавки в форме водного раствора отбирают глубинным пробоотборником после тщательного перемешивания продукта в емкости. Отбирают не менее двух точечных проб. Масса точечной пробы должна быть не менее 0,1 кг. Отобранные точечные пробы объединяют и перемешивают. Получается объединенная проба, из которой методом отбора, отбирают среднюю пробу массой не менее 0,5 кг. Среднюю пробу продукта помещают– в стеклянную и пластиковую тару. На тару средней пробы наклеивают этикетку с указанием: |
|  |  |  |  |  | ТУ 5745-014-16918243-2015 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |

| наименования продукта; наименования предприятия изготовителя; номера партии и количества мест в партии; даты отбора пробы; фамилии контролера. Общие требования Для контроля добавки «Штайнберг RETARD-116» могут быть использованы любые методы, прошедшие метрологическую аттестацию и имеющие точностные характеристики не ниже методов, предусмотренных настоящими техническими условиями, при этом арбитражным является метод технических условий. Допускается применение средств измерений и оборудования с точностными характеристиками, не ниже указанных в настоящих технических условиях. Числовые значения результатов анализа округляются до последнего знака, указанного для данного показателя в таблице технических требований. При проведении анализов используется дистиллированная вода по ГОСТ 6709 и реактивы квалификации «химически чистый» и «чистый для анализа». При проведении испытаний рекомендуется соблюдать требования ГОСТ 27025. Внешний вид добавки «Штайнберг RETARD-116»оценивается визуально. Плотность водного раствора измеряется стеклянным ареометром типа АОН с ценой деления 0,001г/см3. Измерение плотности необходимо измерять при температуре водного раствора 20°С ± 2°С. Измерение проводят в цилиндре 39/350 исп. 1 по ГОСТ 18481, предварительно сполоснув его в водным раствором добавки. Уровень раствора в цилиндре не должен доходить до верхнего края 3-4 см. При проведении анализа используют сухой и чистый ареометр. Подготовленный ареометр медленно опускают в испытуемый раствор добавки. После установившихся показателей, производят замер по верхнему краю мениска. За результат анализа принимают среднее значение двух определений, расхождение между которыми не должно превышать 0,001 г/см3. Насыпную плотность добавки определяют по ГОСТ 27801. Массовую долю воды определяют по ГОСТ 14870 высушиванием в сушильном шкафу или под инфракрасной лампой при температуре (105 ± 5) (С. Масса навески добавки в пересчете на сухой продукт – 5 г. Допускается проводить высушивание на анализаторе любой марки, обеспечивающем требуемую точность определения. Показатель активности водородных ионов водного раствора добавки измеряется следующими средствами: pH метр лабораторный любой марки с пределами измерений 1-14 и погрешностью измерения не более 0,1 ед.pH; весы лабораторные по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 500 г; стакан ВI-150ТXС по ГОСТ 25336. Навеску усредненной пробы в виде порошка – 2,5г или в виде водного раствора – 7,0г помещают в стакан, добавляют дистиллированную воду до общей массы 100,0г тщательно перемешивают на магнитной мешалке и замеряют показатель активности водородных ионов при температуре водного раствора 20°С ± 1°С. За результат анализа принимают среднее значение двух определений, расхождение между которыми не должно превышать 0,1 ед.pH. Производственный контроль по гигиенически значимым показателям (удельная эффективная активность естественных радионуклидов) осуществляется не реже одного раза в год на базе аккредитованной лаборатории. Определение массовой доли воды производится по ГОСТ 14870 в сушильном шкафу при температуре высушивания 75-80оC. Определение плотности водного раствора производится по п.1 ГОСТ 18995.1. Эффективность применения добавки «Штайнберг RETARD-116» определяют по результатам испытаний по ГОСТ 30459-2003 и/или настоящих технических условий в соответствии с критериями эффективности согласно ГОСТ 24211. |
| --- |
|  |  |  |  |  | ТУ 5745-014-16918243-2015 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |

| ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ Добавка транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами загрузки, разгрузки и перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Транспортирование добавки в виде водного раствора наливом в стальных железнодорожных цистернах и автоцистернах должно осуществляться в соответствии с Правилами, действующие на транспорте данного вида. Степень заполнения цистерн не должна превышать 95%, но выше номинальной грузоподъемности. Упаковка, транспортная маркировка, требования к пакетированию и видам транспорта при отправке добавки на экспорт производятся в соответствии с настоящими техническими условиями и договором (контрактом) между предприятием с иностранным покупателем. Водный раствор добавки следует хранить в складских помещениях при температуре не ниже 5°С в герметично закрытой таре производителя. В случае замерзания водного раствора при транспортировке или хранении добавка не снижает свои качественные характеристики после размораживания. Перед применением замороженный водный раствор добавки необходимо отогреть до температуры выше плюс 20°С и тщательно перемешать. В случае выпадения осадка в водном растворе добавки необходимо нагреть раствор до температуры выше плюс 20°С и тщательно перемешать до полного растворения осадка. Гарантийный срок хранения добавки в виде водного раствора или порошка – один год со дня изготовления при условии соблюдения правил транспортировки и хранения, установленными настоящими техническими условиями. По истечении гарантийного срока хранения – добавка должна быть испытана по всем нормируемым показателям качества и, в случае соответствия требованиям настоящих технических условий, может быть использована в производстве. МАРКИРОВКА И УПАКОВКА Транспортная маркировка добавки производиться ГОСТ 14192 с нанесением основных, дополнительных информационных надписей на таре упакованного продукта. На каждую единицу тары наносятся следующие надписи, характеризующие продукт: наименование предприятия изготовителя, его товарный знак и адрес; наименование продукции; дату выпуска (изготовления); вес брутто и нетто, кг; Упаковка добавки в форме водного раствора производится в канистры, бочки, специальные контейнеры из полимерных или металлических материалов, объемом 5, 10, 20, 30, 50, 200, 1000 л. и изготовленные в соответствии с действующими Упаковка должна осуществляться в герметичные емкости, обеспечивающие сохранность при транспортировке и хранении продукта в течение всего срока годности. Допускается транспортирование добавки в форме водного раствора в металлических железнодорожных цистернах и автоцистернах. |
| --- |
|  |  |  |  |  | ТУ 5745-014-16918243-2015 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Добавки выпускаются в виде растворов рабочей концентрации, не требующих их предварительной подготовки перед применением. Допускается дополнительное разбавление потребителем растворов добавок до требуемой концентрации с целью удобства применения. Добавку следует вводить в бетонную или растворную смесь в виде водного раствора после добавления большей части воды затворения или одновременно со всем количеством воды затворения. Рекомендуемые дозировки добавок серии «Штайнберг RETARD-116» приведены в таблице №2. Таблица №2 Наименование добавки Рекомендуемая дозировка, в % от массы цемента «Штайнберг RETARD-116 МА» 0,3-0,9 «Штайнберг RETARD-116 МВ» 0,2-2,0 Оптимальная дозировка зависит от гранулометрии и зернового состава заполнителей, наличия тонкодисперсных компонентов, вида и марки цемента, расхода цемента, продолжительности перемешивания смеси, и ряда других параметров, и может отличаться от рекомендуемой, как в большую, так и в меньшую сторону. При технико-экономическом обосновании для обеспечения показателей качества бетонных смесей, бетонов и сборных железобетонных изделий допускается применение добавок серии «Штайнберг RETARD-116» в комплексе с другими добавками типа гидрофобизирующих, ускорителей твердения, воздухововлекающих и т.п. Введение добавок серии «Штайнберг RETARD-116» в бетонную смесь рекомендуется производить отдельно от других добавок. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ Изготовитель гарантирует соответствие качества добавки «Штайнберг RETARD-116» требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями. Гарантийный срок хранения добавки «Штайнберг RETARD-116» - один год со дня изготовления. Возможность использования добавки после гарантийного срока следует определять после ёе испытания в бетоне или строительном растворе. Добавка считается пригодной к применению, если она удовлетворяет всем требованиям настоящих технических условий. |
|  |  |  |  |  | ТУ 5745-014-16918243-2015 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ «А» (обязательное) ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНА ССЫЛКА В ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия. ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. ГОСТ 12.1.007-76* Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. ГОСТ 12.4.041-2001 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования. ГОСТ Р 12.4.013-97 Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия. ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту. ГН 2.2.5.1313-03 Гигиенические нормативы. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. СП 1.1.1058-01 (СП 1.1.2193-07) Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГОСТ 30108-94( Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов. СанПин 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия. ГОСТ 27025-86 Реактивы. Общие указания по проведению испытаний. ГОСТ 18481-81 Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия. ГОСТ 27801-93 Глинозем. Метод определения насыпной плотности. ГОСТ 14870-77 Продукты химические. Методы определения воды. ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования. ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры. ГОСТ 30459-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Определение и оценка эффективности. |
|  |  |  |  |  | ТУ 5745-014-16918243-2015 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |

| Лист регистрационных изменений Изм Номер листов страниц Всего листов (стр) в доку-менте № доку- мен- та Входящий № сопро-водитель-ного до-кумента и дата Под-пись Дата Изме-нен-ных Заме-нен-ных Новых Анну-лиро-ван-ных |
| --- |
|  |  |  |  |  | ТУ 5745-014-16918243-2015 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |